FİBER OPTİK KABLO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Semboller:

F:Fiber     O:Optik     Y:Yeraltı    H:Havai    R:Ribon    K:Karma    PE:Polietilen    MD:Orta yoğunluk    HD:Yüksek yoğunluk

Örnek:

48 RFO-Y		Yeraltı			24 FO-H		                Havai

Fiber Optik					Fiber Optik

Ribon						Fiber sayısı(24)

Fiber sayısı(48)

Kablo Tipleri:

Yer altı Tip:4 FO-Y, 6 FO-Y, 12 FO-Y, 24 FO-Y, 36 FO-Y, 48 FO-Y, 48 RFO-Y, 48 KFO-Y, 60 FO-Y,  60 RFO-Y, 60 KFO-Y, 96 FO-Y, 96 RFO-Y, 96 KFO-Y, 144 FO-Y, 144 RFO-Y, 144 KFO-Y, 192  FO-Y, 192 RFO-Y,192 KFO-Y

Havai tip:  4 FO-H, 6 FO-H, 12 FO-H , 24 FO-H, 36 FO-H,48 FO-H

FİBER ELYAFIN ÖZELLİKLERİ :

Fiberin Optik Özellikleri

Optik İletimi sağlayacak  fiber, tek modlu (single mode) olacaktır.

Fiber optik elyaflar ITU-T  G 652 için Ek:1’deki ,ITU-T G 655  için ise  Ek: 2’deki özelliklerdedir.

FİBER TÜP:

PBT			         PBT

Tüp dolgu malzemesi

Özel polyamid

Fiber

İki tabakalı tüp									             Tek tabakalı tüp

# Fiber Tüp Kesiti

Şerit (Ribon) fiber

Fiber Optik Testleri :

Fiber elyafa aşağıda özellikleri belirtilen testler uygulanır.

Özellikler:									Test Yöntemi

Mod Alan Çapı  (Mode field diameter)						IEC793 1.C9B

Zayıflama (dB/km)								IEC793 1.C1/C2

Kromatik Saçılma  (Chromatic Dispersion)						IEC 793 1.5A

Dalga Boyu Kesimi (Cut-off Wavelenght) 						IEC 793 C

Yakın Alan Dağılımı (Reflacted Near Field Dıstribution) 				IEC 793 .1.A2

ITU-T G 652 ve G 655 fiberlerin  teknik özellikleri

| OPTİK, GEOMETRİK ve MEKANİK ÖZELLİKLER | BİRİMİ | IŞIK DALGA BOYU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1310 nm |  | 1550 nm |  |
|  |  | G 652 | G 655 | G | G 655 |
| Zayıflama(*) Maksimum | dB/km | :0.40 | :0.40 | 0.22 | 0.22 |
| Ortalama | dB/km | :0.36 | :0.36 | : | : |
| Mode Alan Çapı (Mode Field Diameter) | m | :8.2+ 0.5 | :9.2< < 10 |  |  |
| Kromatik Saçılma | ps/(nm x km) | 3.5 | 185 | 18 | 3.5 |
| Örtü tabakanın(Cladding) çapı | m | :125+ 2 | :125+ 2 |  |  |
| Core/Cladding eşmerkezlilik hatası | m | :1 | :2 |  |  |
| Saçılmanın 0 noktaları | Nm | :13001324 | :15301565 |  |  |
| Örtü tabakanın (Claddingin) ovalliği | % | :2 | :6 |  |  |
| Birinci kaplamanın(Coating) çapı | m | :250+15 | :245+10 |  |  |
| Dalga Boyu kesimi (c)(Cut Off Wavelength) | Nm | :11501270 | : 1480 |  |  |
| Bükülme Kaybı;(30 mm yarı çaplı makaraya 100 tur sarılı iken kayıp) | dB |  |  | :0.2 | :0.2 |
| Deneme gerilme kuvveti (Proff Test) | N | :8.4 | :8.4 |  |  |
| Deneme gerilmesi (Proff Test strain) | % | :1.00 | :1.00 |  |  |
| Depolama ve Taşıma sıcaklığı | °C | :-40+80 | :-40+80 |  |  |
| Tesis sıcaklığı | °C | :0+50 | :0+50 |  |  |