TS’de kullanılan semboller, VDE karşılıkları ve açıklamaları

| TS 212 2472 | VDE 0271 0273 |  |
| --- | --- | --- |
| Standardındaki grubu |
| Y | ( N ) | Sabit tesislerde kullanılan ve ağır işletme şartlarına dayanıklı kablo. (Standart dahili tip) |
| İletken malzemesi |
| A | ( A ) | Alüminyum ileteken. İletken malzemesini belirten bir sembol kullanılmamışsa iletkenin bakırdan yapılmış olduğu anlaşılmalıdır. |
| İzole |
| V | ( Y ) | Polivinilklorür (PVC) |
| E | ( 2Y ) | Polietilen (PE) |
| E | ( 2X ) | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) |
| Konsantrik iletken / Siper |
| M | ( C ) | Konsantrik iletken (bakır) |
| MH | ( CE ) | Her damar üzerinde konsantrik iletken |
| S | ( S ) | Bakır siper |
| SH | ( SE ) | Üç damarlı kablolarda her damar üzerinde bakır siper (TS 2742’de H sembolü kullanılmamaktadır.) |
| Zırh |
| Ş | ( F ) | Galvanizli yassı çelik tellerden yapılmış zırh |
| O | ( R ) | Galvanizli yuvarlak çelik tellerden yapılmış zırh |
| Dış kılıf |
| V | ( Y ) | Polivinilklorür (PVC) |
| E | ( 2Y ) | Polietilen (PE) |
| Damar sayısı ve iletken anma sayısı |
| İletken yapısı |
| s | ( SE/SM ) | Sektör şekilli (daire dilimi kesitli) iletken (VDE’ye göre SE; tek telli sektör kesitli, SM; çok telli sektör kesitli iletkeni göstermektedir.) İletkenin biçimini belirten hiçbir sembol kullanılmamışsa TS’ye göre iletkenin daire kesitli olduğu anlaşılmalıdır. |
| ç | ( RM ) | Çok telli iletken |
|  | ( RE ) | İletkenin yanında ç veya ş kullanılmamışsa TS’ye göre iletkenin tek telli olduğu anlaşılmalıdır. |
| ş | ( RM/V ) | Çok telli, sıkıştırılmış iletken, ş’nin kullanıldığı yerlerde ç sembolü kullanılmaz. |