# A- ASKI TELLİ KABLOLAR

| Cinsi | Per Adedi | Makara Boyu (m) |
| --- | --- | --- |
| KPD-AP-A | 20-04 | 2000 |
|  | 30-04 | 2000 |
|  | 50-04 | 1000 |
|  | 100-04 | 1000 |
|  | 150-04 | 500 |
|  | 200-34 | 500 |
| KPD-AP-A | 20-05 | 2000 |
|  | 30-05 | 2000 |
|  | 50-05 | 1000 |
|  | 100-05 | 500 |
|  | 150-05 | 500 |
|  | 200-05 | 500 |
| KPD-AP-A | 20-06 | 1200 |
|  | 30-06 | 1200 |
|  | 50-06 | 1200 |
|  | 100-06 | 800 |
|  | 150-06 | 400 |
|  | 200-06 | 400 |
| KPD-AP-A | 20-09 | 1200 |
|  | 30-09 | 800 |
|  | 50-09 | 800 |
|  | 100-09 | 400 |
| KPDF-AP-A | 20-04 | 2000 |
|  | 30-04 | 2000 |
|  | 50-04 | 100 |
|  | 100-04 | 1000 |
|  | 150-04 | 500 |
| KPDF-AP-A | 200-04 | 500 |
| KPDF-AP-A | 20-05 | 2000 |
|  | 30-05 | 2000 |
|  | 50-05 | 1000 |
|  | 100-05 | 500 |
|  | 150-05 | 500 |
|  | 200-05 | 500 |
| KPDF-AP-A | 20-06 | 1200 |
|  | 30-06 | 1200 |
|  | 50-06 | 1200 |
|  | 100-06 | 800 |
|  | 150-06 | 400 |
|  | 200-06 | 400 |
| KPD-AP-A | 20-09 | 1200 |
|  | 30-09 | 800 |
|  | 50-09 | 800 |
|  | 100-09 | 400 |

DIŞ TESİSAT TELİ (İŞ:32.2.5.)

İletken: Sert çekilmiş elektrolit bakır.(TS-2’ye uygun)

Yalıtkan kılıf: Paralel iki yalıtılmış iletken dış hava şartlarına dayanıklı siyah polietilen (PE) ile kaplanır.

Kullanım alanı:  Telefon tesislerinde kullanılır.

| İletken adedi ve çapı (mm) | Tek iletkenin izolasyon kalınlığı (mm) | Bir kangal kablonun yaklaşık ağırlığı (Kg) | Kablo kangal boyu (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2x0.8 | 2.80.1 | 22 | 500 |

İÇ TESİSAT TELİ (İŞ:333)

İletken çapı:0.5 mm kalaylı bakır tel

Yalıtkan kılıf:2x0.5 mm’lik kalay kaplı bakır iletken gri renkli PVC kılıfla kaplıdır.

Kullanım alanı:Bina içi telefon bağlantılarında kullanılır.

JAMPER TELİ

İletken çapı:0.6 mm kalaylı tavlanmış elektrolit bakır.

Yalıtkan kılıf:2x0.6mm’lik kalay kaplı bakır iletken sarı ve siyah renkli PVC kılıf ve naylon kılıf ile kaplıdır.

Kullanım alanı:Telefon santralları ve saha dolaplarında kullanılır.

ASKI TELLİ HAVAİ TİP ABONE KABLOSU

Tip:PD-P-A..x2x0.4(veya 0.5-0.9) TT İŞ 334/3 ve İŞ 333

Yapısı:PD-P-A tipi kablolar olup, alüminyum ekran yoktur. 4,6 ve 10 çift devreli olarak üretilir.

| B-) YERALTI DOLU KABLOLARI |  |  |  | C-) YERALTI PAP KABLOLARI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinsi | Per Adedi | Makara Boyu (m) |  | Cinsi | Per Adedi | Makara Boyu (m) |
| KPDF-AP | 20-04 | 2000 |  | PD-PAP | 600-04 | 500 |
|  | 30-04 | 2000 |  |  | 900-04 | 400 |
|  | 50-04 | 1000 |  |  | 1200-04 | 400 |
|  | 100-04 | 1000 |  |  | 1500-04 | 300 |
|  | 150-04 | 500 |  |  | 1800-04 | 300 |
|  | 200-04 | 500 |  | PD-PAP | 600-05 | 400 |
|  | 300-04 | 500 |  |  | 900-05 | 300 |
|  | 400-04 | 500 |  |  | 1200-05 | 300 |
| KPDF-AP | 20-05 | 2000 |  | KPD-PAP | 600-04 | 500 |
|  | 30-05 | 2000 |  |  | 900-04 | 400 |
|  | 50-05 | 1000 |  |  | 1200-04 | 400 |
|  | 100-05 | 500 |  |  | 1500-04 | 300 |
|  | 150-05 | 1000 |  |  | 1800-04 | 300 |
|  | 200-05 | 500 |  | KPD-PAP | 600-05 | 400 |
|  | 300-05 | 500 |  |  | 900-05 | 300 |
|  | 400-05 | 500 |  |  | 1200-05 | 300 |
| KPDF-AP | 20-06 | 1200 |  |  |  |  |
|  | 30-06 | 1200 |  |  |  |  |
|  | 50-06 | 1200 |  |  |  |  |
|  | 100-06 | 800 |  |  |  |  |
|  | 150-06 | 400 |  |  |  |  |
|  | 200-06 | 400 |  |  |  |  |
|  | 300-06 | 400 |  |  |  |  |
| KPDF-AP | 20-09 | 1200 |  |  |  |  |
|  | 30-09 | 800 |  |  |  |  |
|  | 509 | 800 |  |  |  |  |
| KPOF-AP | 100-09 | 400 |  |  |  |  |
|  | 150-09 | 400 |  |  |  |  |
|  | 200-09 | 400 |  |  |  |  |
|  | 300-09 | 400 |  |  |  |  |